- ТЕХНИЧЕСКИ  ПАРАМЕТРИ  НА  ЗАГОТОВКИТЕ  ЗА  БЪЛГАРСКИ  РАЗМЕННИ  МОНЕТИ

- (ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ  В)

| купюр | Диаметър на неренделована заготовка +/- 0.02 D н. к p. | Диаметър на ренделована заготовка D p.з. | Радиус на закръгление на ренделована повърхнина R p.з. | Материал | Тегло на заготовката Радиус на закръгление (R р.з.) 3.00 мм. | Твърдост на заготовка по Бринел или Викерс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм. | мм. | мм. |  | грама |  |
| 1 ст. | 16.00 | 15.85 ±5 | 3 | Fe/галванизирана; цвят – златист | 1.8 +0.08 - 0.08 | 80–110 HV |
| 2 ст. | 18.00 | 17.85 ±5 | 3 | Fe/галванизирана; цвят – златист | 2.5 +/- 0.11 | 80–110 HV |
| 5 ст. | 20.00 | 19.85 ±5 | 3 | Fe/галванизирана цвят – златист | 3.5 +0.15 - 0.15 | 80–110 HV |

Контролирани параметри посредством машина Visia Compact на фирма „Proditec”

- Отклонение от размер и форма по диаметър;

- Нахапани заготовки и полукръгчета;

- Неренделовани заготовки;

- Отклонение по дебелина на заготовката;

- Отклонение в тегло;

- Контрол по лицевата и обратната повърхнина на заготовките по предоставени еталонни (мостри) заготовки за:

- Разноцветност, по предоставени еталонни заготовки и сравняване с тях;

- Тъмни и светли петна, точки, пъпки и негалванизирани участъци

- Подбитости , дълбоки драскотини чрез сравняване с еталонни заготовки по повърхнината.

- Подбитости и неренделовани участъци по канта.

Химичен състав:

Стомана с електролитно покритие от мед (Cu) с дебелина на покритието минимум 12 микрона и отгоре електролитно покритие от бронз (CuSn), с минимална дебелина на покритието 12 микрона;