- ТЕХНИЧЕСКИ  ПАРАМЕТРИ  НА  ЗАГОТОВКИТЕ  ЗА  БЪЛГАРСКИ  РАЗМЕННИ  МОНЕТИ

- (ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ  С)

| купюр | Диаметър на неренделована заготовка +/- 0.02 D н. к p. | Диаметър на ренделована заготовка D p.з. | Материал | Тегло на заготовката | Твърдост на заготовка по Бринел или Викерс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм. | мм. |  | грама |  |
| 1 лев | 24.20 | 23.95 ±2 | CuZnNi – външен пръстен – златист; CuNi – вътрешен кръг – сребрист, дебелина 18 мм. | 7.0 +0.03 - 0.03 | 75–85 НВ |

Контролирани параметри посредством машина Visia Compact на фирма „Proditec”

- Отклонение от размер и форма по диаметър;

- Нахапани заготовки и полукръгчета;

- Неренделовани заготовки;

- Отклонение по дебелина на заготовката;

- Отклонение в тегло;

- Контрол по лицевата и обратната повърхнина на заготовките по предоставени еталонни (мостри) заготовки за:

- Разноцветност, по предоставени еталонни заготовки и сравняване с тях;

- Тъмни и светли петна, точки, пъпки и негалванизирани участъци

- Подбитости , дълбоки драскотини чрез сравняване с еталонни заготовки по повърхнината.

- Подбитости и неренделовани участъци по канта.

Химичен състав

Вътрешен кръг Cu 75%, Ni 25%;

Външен пръстен Cu 75%, Zn 20%, Ni 5%