- ТЕХНИЧЕСКИ  ПАРАМЕТРИ  НА  ЗАГОТОВКИТЕ  ЗА  БЪЛГАРСКИ  РАЗМЕННИ  МОНЕТИ

- С КУПЮРИ 10, 20 И 50 СТОТИНКИ

| купюр | Диаметър на неренделована заготовка +/- 0.02 D н. к p. | Диаметър на ренделована заготовка +/- 0.02 D p.з. | Радиус на закръгление на ренделована повърхнина R p.з. | Форпа | Материал | Тегло на заготовката Радиус на закръгление (R р.з.) 3.00 мм. | Твърдост на заготовка по Бринел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм. | мм. | мм. |  |  | грама |  |
| 10 ст. | 18.50 | 18.20 | 3 | Кръгла | CuZnNi цвят – сребрист | 3.0 +0.02 - 0.10 | 65–85 НВ |
| 20 ст. | 20.50 | 20.20 | 3 | Кръгла | CuZnNi; цвят – сребрист | 4.0 +0.02 - 0.12 | 65–85 НВ |
| 50 ст. | 22.50 | 22.20 | 3 | Кръгла | CuZnNi цвят – сребрист | 5.0 +0.02 - 0.12 | 65–85 НВ |

Контролирани параметри посредством машина Visia Compact на фирма „Proditec”

- Отклонение от размер и форма по диаметър;

- Нахапани заготовки и полукръгчета;

- Неренделовани заготовки;

- Отклонение по дебелина на заготовката;

- Отклонение в тегло;

- Контрол по лицевата и обратната повърхнина на заготовките по предоставени еталонни (мостри) заготовки за:

- Разноцветност, по предоставени еталонни заготовки и сравняване с тях;

- Тъмни и светли петна, точки, пъпки

- Подбитости , дълбоки драскотини чрез сравняване с еталонни заготовки по повърхнината.

- Подбитости и неренделовани участъци по канта.

Химичен състав

Сплав Cu (51% ±1%), Ni (10% ±0.5%), Zn 39% (останалото до 100%), максимум примеси 0.48%.