- ТЕХНИЧЕСКИТЕ   ПАРАМЕТРИ  НА  ЗАГОТОВКИТЕ  ЗА  РАЗМЕННИ  МОНЕТИ

- С КУПЮР 1 ЛЕВ, ЕМИСИЯ  2002  ГОДИНА

Радиус на закръгление 3.00 мм.

| купюр | Диаметър на неренделована заготовка +/- 0.02 | Диаметър на ренделована заготовка | Материал | Тегло на заготовката | Твърдост на заготовка по Бринел или Викерс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм. | мм. |  | грама |  |
| 1 лев | 24.20 | 23.95 +/- 0.02 | CuZnNi – външен пръстен – златист; CuNi – вътрешен кръг – сребрист, с диаметър 18 мм. | 7.0 +/-0.03 | 75–85 НВ |

Контролирани параметри посредством машина Visia Compact на фирма „Proditec”

- Отклонение от размер и форма по диаметър;

- Нахапани заготовки и полукръгчета;

- Неренделовани заготовки;

- Отклонение по диаметъра на заготовката;

- Отклонение в тегло;

- Контрол по лицевата и обратната повърхнина на заготовките по предоставени еталонни (мостри) заготовки за:

- Разноцветност, по предоставени еталонни заготовки и сравняване с тях;

- Тъмни и светли петна, точки, пъпки и негалванизирани участъци;

- Подбитости , дълбоки драскотини чрез сравняване с еталонни заготовки по повърхнината;

- Подбитости и неренделовани участъци по канта.

Химичен състав: • Вътрешен кръг - Cu 75%, Ni 25%;

• Външен пръстен - Cu 75%, Zn 20%, Ni 5%.