- Обособена позиция № 1

- Приложение № 1А

- ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  НА  МОНЕТНИТЕ ЗАГОТОВКИ  ЗА  БЪЛГАРСКИ  РАЗМЕННИ  МОНЕТИ

- С НОМИНАЛИ 1, 2 И 5 СТОТИНКИ, ЕМИСИЯ 2000 ГОДИНА

Радиус на закръгление (Bр.з.) 3.00 мм.

| Номинал | Диаметър на неренделована заготовка ± 0.02 мм D н. к p. | Диаметър на ренделована заготовка ± 0.05мм D p.з. | Радиус на закръгление на ренделована повърхнина Bp.з. | Материал | Тегло на заготовката | Твърдост на отвърната заготовка по Викерс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм. | мм. | мм. |  | грама |  |
| 1 ст. | 16.00 | 15.80 | 3 | Fe/галванизирана; цвят – златист | 1.8 ± 0.08 | 80–100 HV/10/30s |
| 2 ст. | 18.00 | 17.80 | 3 | Fe/галванизирана; цвят – златист | 2.5 ± 0.11 | 80–100 HV/10/30s |
| 5 ст. | 20.00 | 19.80 | 3 | Fe/галванизирана цвят – златист | 3.5 ± 0.15 | 80–100 HV/10/30s |

Контролирани параметри посредством машина:

- Отклонение от размер и форма по диаметър;

- Нахапани заготовки и полукръгчета;

- Неренделовани заготовки;

- Отклонение в тегло;

- Контрол по лицевата и обратната повърхнина на заготовките по предоставени еталонни (мостри) заготовки за:

- Разноцветност, по предоставени еталонни заготовки и сравняване с тях;

- Тъмни и светли петна от оксидация на метала, точки, пъпки и негалванизирани участъци;

- Подбитости , дълбоки драскотини чрез сравняване с еталонни заготовки по повърхнината;

- Подбитости и неренделовани участъци по канта.

Химичен състав:

Стомана по евро стандарт EN 10139 (БДС EN 10139:2000) с електролитно покритие първи слой: мед (Cu)
с дебелина 12 микрона и втори слой електролитно покритие от бронз (CuSn8) с дебелина 12 микрона. Обща дебелина на покритието 24 микрона.

Обособена позиция № 2

- Приложение № 2А

- ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  НА МОНЕТНИТЕ ЗАГОТОВКИ  ЗА  БЪЛГАРСКИ  РАЗМЕННИ  МОНЕТИ

- С НОМИНАЛИ 10, 20 И 50 СТОТИНКИ, ЕМИСИЯ 1999 ГОДИНА

Радиус на закръгление (Bр.з.) 3.00 мм.

| Номинал | Диаметър на неренделована заготовка ± 0.02 мм D н. к p. | Диаметър на ренделована заготовка ± 0.05 мм D p.з. | Радиус на закръгление на ренделована повърхнина Bp.з. | Материал | Тегло на заготовката | Твърдост на отвърната заготовка по Викерс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм. | мм. | мм. |  | грама |  |
| 10 ст. | 18.50 | 18.15 | 3 | CuZn39Ni10 цвят – сребрист | 3.0 + 0.02 – 0.10 | 85–95 HV/10/30s |
| 20 ст. | 20.50 | 20.15 | 3 | CuZn39Ni10 цвят – сребрист | 4.0 + 0.02 – 0.12 | 85–95 HV/10/30s |
| 50 ст. | 22.50 | 22.20 | 3 | CuZn39Ni10 цвят – сребрист | 5.0 + 0.02 – 0.15 | 85–95 HV/10/30s |

Контролирани параметри посредством машина:

- Отклонение от размер и форма по диаметър;

- Нахапани заготовки и полукръгчета;

- Неренделовани заготовки;

- Отклонение в тегло;

- Контрол по лицевата и обратната повърхнина на заготовките по предоставени еталонни (мостри) заготовки за:

- Разноцветност, по предоставени еталонни заготовки и сравняване с тях;

- Тъмни и светли петна от оксидация на метала, точки, пъпки;

- Подбитости , дълбоки драскотини чрез сравняване с еталонни заготовки по повърхнината;

- Подбитости и неренделовани участъци по канта.

Химичен състав:

Cu (51% ±1%), Ni (10% ±0.5%), Zn 39%, максимум примеси 0.48%.